СВОД ПРАВИЛ						          СП ХХ.ХХХХХ.ХХХХ

ЗДАНИЯ ОБЩЕСТВЕННЫЕ

С ПРИМЕНЕНИЕМ ДЕРЕВЯННЫХ КОНСТРУКЦИЙ.

ПРАВИЛА ПРОЕКТИРОВАНИЯ И СТРОИТЕЛЬСТВА

____________________________________________________________________

Издание официальное

Москва 20___

I

ПРЕДИСЛОВИЕ

Сведения о своде правил

1 ИСПОЛНИТЕЛЬ - Центральный научно-исследовательский институт строительных конструкций имени В.А. Кучеренко Акционерного общества «Научно-исследовательский центр «Строительство» (ЦНИИСК им. В.А. Кучеренко АО «НИЦ Строительство»)

2  ВНЕСЕН Техническим комитетом по стандартизации ТК 465 «Строительство»

3 ПОДГОТОВЛЕН к утверждению Департаментом градостроительной деятельности и архитектуры Министерства строительства и жилищно- коммунального хозяйства Российской Федерации (Минстрой России)

4 УТВЕРЖДЕН приказом Министерства строительства и жилищно- коммунального хозяйства Российской Федерации (Минстрой России) от ___  ________20__ г. № ____ и введен в действие с ____  ___________20__ г.

5 ЗАРЕГИСТРИРОВАН Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт)

6 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

В случае пересмотра (замены) или отмены настоящего свода правил соответствующее уведомление будет опубликовано в установленном порядке. Соответствующая информация, уведомление и тексты размещаются также в информационной системе общего пользования - на официальном сайте разработчика (Минстрой России) в сети Интернет

© Минстрой России, 20___

Настоящий нормативный документ не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания на территории Российской Федерации без разрешения Минстроя России

II

Содержание

Введение……………………………………………………………………

1 Область применения…………………………………………………….

2 Нормативные ссылки……………………………………………………

3 Термины, определения, сокращения……………………………………

4 Общие положения. Классификация общественных зданий…………..

5 Объемно-планировочные и конструктивные требования…………….

6 Обеспечение санитарно-эпидемиологических требований……………

7 Требования к расчету и конструированию несущих элементов

общественных зданий с применением деревянных конструкций………

7.1 Общие требования к конструированию…………………………….

7.2 Требования к механическим связям………………………………..

7.3 Требования к ограждающим конструкциям……………………….

8 Требования к материалам конструкций общественных зданий………

8.1 Требования к оцилиндрованным бревнам и пиломатериалам……

8.2 Требования к клееной древесине……………………………………

8.3 Требования к древесине клееной из шпона ДКШ…………………

8.4 Требования к перекрестноклееной древесине ДПК……………….

8.5 Требования к плитным материалам…………………………………

9 Требования по монтажу конструкций и возведению зданий………….

10 Требования к инженерным системам………………………………….

11 Противопожарные требования…………………………………………

12 Требования по обеспечению долговечности элементов общественных

зданий…………………………………………………………………………

Библиография………………………………………………………………….

III

# Введение

Настоящий свод правил разработан в соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2009 г. № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», Федеральным законом от 23 ноября 2009 г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Федеральным законом от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» и с учетом СП 118.13330.2012 «Общественные здания и сооружения», СП 64.13330.2011 «СНиП II-25-80 «Деревянные конструкции».

Настоящий свод правил устанавливает требования к проектированию и строительству общественных зданий с применением деревянных конструкций.

Свод правил выполнен авторским коллективом: АО «НИЦ «Строительство» -ЦНИИСК им. В.А. Кучеренко (д-р техн. наук И.И. Ведяков, д-р техн. наук Ю.В. Кривцов, канд. техн. наук А.А. Погорельцев, канд. техн. наук А.Д. Ломакин, А.А. Макаревич, П.П. Колесников, при участии д-ра техн. наук А.Я. Найчук), АО  «ЦНИИПромзданий» (канд. арх., доцент Н.В. Дубынин, архитектор А.Ю. Солодова канд. техн. наук Л.В. Иванихина, канд. техн. наук А.С. Стронгин).

IV

# Область применения

  - Настоящий свод правил распространяется на проектирование и строительство вновь строящихся и реконструируемых общественных зданий с применением деревянных конструкций (ОЗД).

  - Настоящий свод правил не распространяется на проектирование большепролетных (с пролетом более 18 м), сезонных и мобильных ОЗД.

# Нормативные ссылки

В настоящем своде правил использованы нормативные ссылки на следующие нормативные документы:

ГОСТ 3916.1-96 Фанера общего назначения с наружными слоями из шпона лиственных пород. Технические условия

ГОСТ 3916.2-96 Фанера общего назначения с наружными слоями из шпона хвойных пород. Технические условия

ГОСТ 4598-86 Плиты древесноволокнистые. Технические условия

ГОСТ 6266-97 Листы гипсокартонные. Технические условия

ГОСТ 8486-86 Пиломатериалы хвойных пород. Технические условия

ГОСТ 8904-2014 Плиты древесноволокнистые с лакокрасочным покрытием. Технические условия

ГОСТ 11539-2014 Фанера бакелизированная. Технические условия

ГОСТ 20850-2014 Конструкции деревянные клееные. Общие технические условия

ГОСТ 24454-80 Пиломатериалы хвойных пород. Размеры

ГОСТ 26816-2016 Плиты цементно-стружечные. Технические условия

# ГОСТ 30247.0-94 (ИСО 834-75) Конструкции строительные. Методы испытаний на огнестойкость. Общие требования

# ГОСТ 30247.1-94  Конструкции строительные. Методы испытаний на огнестойкость. Несущие и ограждающие конструкции

ГОСТ 30403-2012 Конструкции строительные. Метод испытаний на пожарную безопасность

ГОСТ 30494-2011. Здания жилые и общественные. Параметры микроклимата в помещениях

# ГОСТ 31565 -2012 Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности

ГОСТ 32567-2013 Плиты древесные с ориентированной стружкой. Технические условия

ГОСТ 33122-2014 Клеи для несущих деревянных конструкций. Общие технические условия

ГОСТ 33124-2014 Брус многослойный клееный из шпона. Технические условия

ГОСТ 56706-2015 Плиты клееные из пиломатериалов с перекрестным расположением слоев. Технические условия

# ГОСТ Р 50571.5.52-2011  Электроустановки низковольтные. Часть 5-52. Выбор и монтаж электрооборудования. Электропроводки

ГОСТ Р 51829-2001 Листы гипсоволокнистые. Технические условия

# ГОСТ Р 56705-2015 Конструкции деревянные для строительства. Термины и  определения

# ГОСТ Р 58033-2017  Здания и сооружения. Словарь. Часть 1. Общие термины

# СП 1.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы (с Изменением N 1)

# СП 2.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты (с Изменением N 1)

# СП 3.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Система оповещения и

# управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности

# СП 4.13130.2013 Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям (с Изменением N 1)

# СП 5.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования

СП 6.13130.2013 Системы противопожарной защиты. Электрооборудование. Требования пожарной безопасности

СП 7.13130.2013 Отопление, вентиляция, кондиционирование. Требования пожарной безопасности

# СП 8.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности (с Изменением N 1)

# СП 10.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Внутренний противопожарный водопровод. Требования пожарной безопасности (с Изменением N 1)

СП 14.13330.2018 «СНиП II-7-81* Строительство в сейсмических районах»

СП 20.13330.2016 «СНиП 2.01.07-85* Нагрузки и воздействия» (с Изменениями № 1, № 2)

СП 23-101-2004 Проектирование тепловой защиты зданий

СП 28.13330.2017 «СНиП 2.03.11-85 Защита строительных конструкций от коррозии» (с Изменением № 1)

СП 30.13330.2016 «СНиП 2.04.01-85* Внутренний водопровод и канализация зданий»

СП 31.13330.2012 «СНиП 2.04.02-84* Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» (с изменениями № 1, № 2, № 3, № 4)

# СП 40-107-2003 Проектирование, монтаж и эксплуатация систем внутренней канализации из полипропиленовых труб

# СП 41-104-2000 Проектирование автономных источников теплоснабжения

СП 42.13330.2016 «СНиП 2.07.01-89* Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»

# СП 48.13330.2011 «СНиП 12-01-2004 Организация строительства» (с Изменением № 1)

СП 50.13330.2012 «СНиП 23-02-2003 Тепловая защита зданий» (с Изменением № 1)

СП 51.13330.2011 «СНиП 23-03-2003 Защита от шума» (с Изменением № 1)

СП 59.13330.2016 «СНиП 35-01-2001 Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения»

СП 60.13330.2016 «СНиП 41-01-2003 Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха» (с Изменением № 1)

# СП 62.13330.2011 «СНиП 42-01-2002 Газораспределительные системы» (с Изменениями № 1, № 2)

СП 64.13330.2017 «СНиП II-25-80 Деревянные конструкции» (с Изменением № 1)

# СП 70.13330.2012 «СНиП 3.03.01-87 Несущие и ограждающие конструкции» (с Изменениями № 1, № 2)

СП 73.13330.2016 «СНиП 3.05.01-85 Внутренние санитарно-технические системы зданий (с Изменением № 1)

СП 76.13330.2016 «СНиП 3.05.06-85 Электротехнические устройства»

СП 113.13330.2016 «СНиП 21-02-99* Стоянки автомобилей»

СП 118.13330.2012 «СНиП 31-06-2009 Общественные здания и сооружения» (с Изменениями № 1, № 2)

# СП 124.13330.2012 «СНиП 41-02-2003 Тепловые сети»

СП 154.13130.2013 Встроенные подземные автостоянки. Требования пожарной безопасности

# СП 256.1325800.2016   Электроустановки жилых и общественных зданий.

# Правила проектирования и монтажа (с Изменениями № 1, № 2)

СП 299.1325800.2017 Конструкции деревянные с узлами на винтах. Правила проектирования

# СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 "Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов"

# СН 2.2.4/2.1.8.562-96 Шум на рабочих местах, в помещениях жилых,

# общественных зданий и на территории жилой застройки. Санитарные нормы

# ГН 2.1.6.3492-17 "Предельно допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе городских и сельских поселений"

П р и м е ч а н и е – При пользовании настоящим сводом правил целесообразно проверить действие ссылочных стандартов и классификаторов в информационной системе общего пользования – на официальном сайте национальных органов Российской Федерации по стандартизации в сети Интернет или по ежегодно издаваемому информационному указателю «Национальные стандарты», который опубликован по состоянию на 1 января текущего года, и по соответствующим ежемесячно издаваемым информационным указателям, опубликованным в текущем году. Если ссылочный документ заменен (изменен), то при пользовании настоящим сводом правил следует руководствоваться замененным (измененным) документом. Если ссылочный документ отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.

# Термины, определения, сокращения

В настоящем своде правил применены следующие термины с соответствующими определениями:

3.1 деревянная строительная конструкция: Часть здания, определенного функционального назначения, состоящая преимущественно из деревянных элементов, взаимно связанных в процессе выполнения строительных и монтажных работ. [ГОСТ Р 56705-2015]

3.2 древесина клеёная из шпона; ДКШ: Конструкционный древесный материал, состоящий из склеенных между собой слоёв, срощенных по длине листов лущеного шпона толщиной не менее 3 мм. [СП 299.1325800.2017, п.3.7]

3.3 древесина перекрестноклееная конструкционная; ДПК: Изготовленная заводским способом деревянная массивная плита, состоящая не менее чем из трех ортогонально склеенных слоев из цельных или срощенных по длине на зубчатое соединение досок и предназначенная для использования в несущих и ограждающих строительных конструкциях.

[СП 299.1325800.2017, п.3.5]

3.4 конструктивная система: Объемная, плоскостная или линейная наземная, надземная или подземная строительная система, состоящая из несущих, а в отдельных случаях и ограждающих конструкций.

[ГОСТ Р 58033-2017]

3.5 общественное здание с применением деревянных конструкций; ОЗД: Общественное здание с несущими, самонесущими и / или ограждающими деревянными строительными конструкциями.

3.6 помещение с массовым пребыванием людей: Помещение с количеством людей более 1 чел. на 1 м2 площадью 50 м2 и более (залы и фойе зрелищных учреждений, залы совещаний, лекционные аудитории, обеденные залы кассовые залы, залы ожидания и др.). [Б.20 СП 118.13330]

3.7 стоянка автомобилей (стоянка, паркинг, парковка, гараж, гараж-стоянка): Здание, сооружение (часть здания, сооружения) или специальная открытая площадка, предназначенная для хранения (стоянки) легковых автомобилей и других мототранспортных средств (мотоциклов, мотороллеров, мотоколясок, мопедов, скутеров и т.п.).  [3.18 СП 113.13330]

# Общие положения. Классификация общественных зданий

  - Общие положения

    - Размещение общественного деревянного здания, размеры участков при здании устанавливают в соответствии с требованиями СП 42.13330, с обеспечением санитарно-защитных зон согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200. Расстояния от общественного деревянного здания до других зданий (жилых и общественных) определяют в соответствии с нормами инсоляции, освещенности и противопожарными требованиями согласно п.7.1 СП 42.13330.2016.

При определении минимальной ширины противопожарных проездов между зданиями степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности жилого деревянного здания принимают согласно п.10.3.

    - При проектировании ОЗД единовременной вместимостью более 50 человек, на участке или рядом с ним,  на безопасном расстоянии от них следует устраивать площадку для эвакуации из расчета 0,3 кв.м на человека, либо использовать для указанных целей любую площадку с твердым покрытием достаточной площади.

    - Общие требования к объемно-планировочным решениям, инженерным системам, естественному и искусственному освещению при проектировании общественных зданий ОЗД принимаются в соответствии с СП 118.13330, соответствующими нормативными документами для каждого конкретного типа общественного здания  с учетом их функционального назначения.

    - Энергосбережение, энергетическую эффективность, тепловую защиту ОЗД следует обеспечивать в соответствии с требованиями [3], СП 50.13330.

    - Выбор конструктивной системы и общая компоновка ОЗД должны обеспечивать необходимую надежность конструкций на всем протяжении предполагаемого срока эксплуатации.

    - Строительные конструкции здания, физические характеристики и условия эксплуатации которых подразумевают регулярное техническое обслуживание, должны проектироваться доступными во всех частях для осмотра и проведения работ по защите их элементов.

##### Классификация общественных зданий

    - ОЗД проектируют с применением следующих конструктивных  систем:

- бескаркасная;

- неполный каркас;

- каркасная.

Бескаркасная конструктивная система включает:

здания балочной стеновой конструкции, где стены состоят из отдельных венцов (балок), из пиломатериалов (брус, бревно) или элементов заводского изготовления (профилированный брус, клееный брус и т.п.);

сборные здания из плоскостных элементов заводского изготовления в виде стеновых панелей, плит перекрытия и покрытия;

здания из объемно-пространственных элементов заводского изготовления, выполняемые на производстве и доставляемые на стройплощадку в виде готовых помещений, блоков из нескольких помещений или целого здания.

Габариты помещений в бескаркасной стеновой конструкции ограничены размером используемых элементов. Использование указанной конструктивной системы, как правило, следует применять при проектировании зданий и частей зданий с регулярной планировкой: рабочих помещений для работников интеллектуального труда, жилых ячеек гостиниц, санаториев, домов отдыха, больничных палат, учебных помещений и рекреаций образовательных организаций и пр.

Здания с несущими стенами из оцилиндрованных бревен и цельного бруса, как правило, следует проектировать высотой не более двух этажей, здания из клееного бруса – не более трех этажей. Панельные и каркасно-панельные здания могут проектироваться высотой до 5 этажей включительно.

    - Конструктивная система с неполным каркасом в представляет собой сочетание наружных самонесущих конструкций из балочных или плоскостных элементов и внутреннего каркаса. Все элементы здания могут быть выполнены как из пиломатериалов, так и из элементов заводского изготовления.

В зданиях и частях здания указанной конструктивной системы помимо перечисленного в п.4.2.2. могут размещаться помещения с массовым пребыванием людей без специальных требований к габаритам помещения: фойе и вестибюли зрелищных зданий, обеденные залы столовых, торговые залы, залы ожидания, офисные учреждения с открытой планировкой и пр.

    - К конструктивной системе зданий каркасного типа относятся:

безригельный  каркас;

стоечно-балочный каркас;

рамный или пространственный деревянный каркас.

    - Здания с безригельным каркасом проектируются как полностью деревянным, с использованием пиломатериалов или элементов заводского изготовления, так и из других строительных материалов (дерева, металла и др.), деревянные панели перекрытия заводского изготовления выполняют из перекрестноклеевой древесины. В зданиях указанного типа могут размещаться все помещения, перечисленные  в п.4.2.3.

    - Здания со стоечно-балочным каркасом проектируют:

полностью деревянные (с использованием пиломатериалов или элементов заводского изготовления);

с ограждающими и отделочными конструкциями, выполненными из деревянных материалов (в том числе навесных деревянных панелей) и каркасом. выполненным из прочих строительных материалов (железобетон, дерево и пр.);

с применением ненесущих конструкций и деталей из дерева, кроме наружных ограждающих конструкций (перегородки, кроме перегородок выделяющих пути эвакуации, элементы заполнения проемов, антресоли в помещениях, ограждения летних помещений, не являющихся аварийным выходом, отделка, декоративные покрытия).

В зданиях указанного типа конструктивной системы размещают все виды общественных помещений, за исключением указанных в п. 4.2.7.

    - Здания с рамным или пространственным каркасом выполняют из клееных деревянных конструкций. Указанные конструкции, как правило, применяют для помещений с увеличенной высотой и пролетом, со специальными требованиями к габаритам: крытые футбольные поля, ледовые арены, крупные спортивны залы, бассейны, выставочные павильоны, конно-спортивные манежи, залы и вестибюли аэро- и железнодорожных вокзалов и др.

    - Высоту ОЗД принимают в зависимости от класса конструктивной пожарной опасности здания в соответствии с требованиями СП 2.13130 и раздела 11 настоящего свода правил.

4.2.8 В зависимости от используемых материалов несущих и ненесущих конструкций общественные здания проектируют:

– малоэтажные (1-3 этажа) с применением несущих и ненесущих конструкций из дерева (оцилиндрованные бревна, цельный или клееный брус, перекрестно клееные панели, балки перекрытий, фермы и т.п.);

- средней этажности (4-8 этажей) с применением конструкций из дерева в отдельных элементах здания (навесные стеновые панели, перегородки (кроме перегородок, выделяющих пути эвакуации, перекрытия (кроме противопожарных) или покрытия, несущие конструкции кровли и т.п.);

- многоэтажные (9-10 этажей – до 28 м) с применением ненесущих конструкций и деталей из дерева (перегородки, кроме перегородок выделяющих пути эвакуации, элементы заполнения проемов, антресоли в помещениях, ограждения летних помещений, не являющихся аварийным выходом, отделка, декоративные покрытия), кроме наружных ограждающих конструкций.

4.2.9 Несущие конструкции, эксплуатируемые на открытом воздухе, должны

иметь сплошное массивное сечение и изготавливаться из брусьев, круглого леса или из клееной древесины.

# Объемно-планировочные и конструктивные требования

  - Объемно-планировочные решения  ОЗД  принимают в соответствии с требованиями СП 118.13330, заданием на проектирование и требованиями, приведенными в настоящем своде правил.

  - Объемно-планировочные и конструктивные решения ОЗД должны препятствовать возникновению пожара, ограничивать его распространение за пределы очага, обеспечивать безопасную эвакуацию и спасение людей при пожаре, а также безопасную работу пожарных и спасательных подразделений.

  - В зависимости от функционального назначения ОЗД и их части допускается проектировать отдельностоящими  или пристроенными к объемам, выполненным из других материалов.

  - Стоянки автомобилей в ОЗД (за исключением зданий образовательных организаций для детей) допускается устраивать во встроенных, встроено-пристроенных, пристроенных объёмах, при этом стоянки, размещаемые в подземных и цокольных этажах  должны быть не более 1 этажа.

  - Количество этажей в ОЗД устанавливается заданием на проектирование  с  учетом градостроительных и противопожарных требований, на основании   вместимости и функционального назначением здания и классификации, приведенной в 4.2.

  - Высота помещений  в свету в ОЗД принимают  с учетом типа используемых междуэтажных перекрытий.

При применении конструкций перекрытий из дерева, закрытых подшивкой высоту помещений принимают в соответствии с СП 118.13330. При применении открытых деревянных конструкций перекрытия  открытых ферм и других пространственных конструкций), высоту следующих типов  помещений принимают:

В физкультурно-спортивных залах расстояние от пола до низа несущих конструкций должно удовлетворять требованиям реализуемых спортивных мероприятий (спортивных игр и занятий с мячом, другим метательным спортивным инвентарем и т.д.). Открытые конструкции перекрытия должны быть защищены от попадания спортинвентаря сеткой или иными приспособлениями.

В зрительных и актовых залах, лекционных аудиториях отметка низа несущих конструкций должна удовлетворять функциональным требованиям с учетом проводимых мероприятий.

Для помещений с массовым пребыванием людей, таких как фойе зрелищных учреждений, школьные рекреации, залы совещаний, обеденные залы, кассовые залы, залы ожидания и т.п., отметка низа открытых несущих конструкций должна составлять не менее 3,0 м.

Зальные помещения следует проектировать без внутренних опор, конструктивных выступов,  ограничивающих обзор и препятствующих проведению мероприятий.

  - Средства вертикального транспорта в ОЗД принимаются в соответствии с  п. 4.10 СП 118.13330.2012. Лифтовые шахты в ОЗД выполняются в несгораемых шахтах на отдельном фундаменте. Между конструкциями шахт лифтов и здания должны быть предусмотрены зазоры и компенсаторы, предотвращающие передачу шума и вибраций. Стены шахт лифтов не должны выполнять функции стен помещений. Не допускается смежное размещение шахт лифтов и помещений жилого и административного назначения.

  - Открытые горизонтальные и наклонные грани несущих конструкций следует защищать от атмосферных осадков козырьками из атмосферо- и коррозионно-стойкого материала, в том числе досками, предварительно консервированными биозащитными составами (п. 6.11 СП 28.13330.2017).

  - Изделия из древесины и другие влагоемкие материалы следует располагать на расстоянии не менее чем на 400 мм выше уровня отмостки. Вынос карниза скатной кровли устраивают на расстояние не менее 500 мм, а карниз скатной кровли крылец и веранд не менее 300 мм.

  - Здания гостиниц допускается проектировать в бескаркасной конструктивной системе с использованием панелей на деревянном каркасе с обшивками из плитных материалов, панелей из перекрестноклееной древесины, а также каркасно-панельной, либо каркасной с навесными панелями. Гостиницы высотой до двух этажей допускается проектировать из оцилиндрованных бревен и цельного бруса, до трех этажей - из клееного бруса.

  - Здания стационарных организаций отдыха и оздоровления детей следует проектировать одноэтажными, а детских оздоровительных лагерей круглогодичного использования - не более 2 этажей. При проектировании зданий данного функционального назначения может быть использована любая конструктивная система

  - Здания организаций бытового и коммунального обслуживания допускается проектировать высотой не более 2 этажей и площадью этажа не более 150 м2.

  - Здания (помещения) предприятий розничной торговли с применением деревянных конструкций следует проектировать одноэтажными независимо от величины торговой площади, в том числе отдельно стоящие (или включаемые в состав ОЗД другого назначения). При проектировании зданий (помещений) предприятий розничной торговли используют как каркасные, так и бескаркасные конструктивные системы.

# Обеспечение санитарно-эпидемиологических требований

  - Естественное и искусственное освещения помещений должно предусматриваться в соответствии с требованиями, приведенными  СП 118.133330.

  - Параметры микроклимата в помещениях следует принимать в соответствии с ГОСТ 30494, СП 118.13330, СП 64.13330 и настоящего свода правил.

  - Расчетную температуру внутреннего воздуха для расчета теплотехнических характеристик ограждающих конструкций следует принимать в соответствии с требуемыми параметрами температурного режима, а при их отсутствии – принимать равной 18 0С или по технологическим требованиям. Снижение температуры во внерабочее время допускается только в случае, если иное не оговорено в задании на проектирование.

  - Расчетную температуру воздуха и кратность воздухообмена в помещениях общественных зданий следует принимать в соответствии с требованиями  СП 118.13330.

  - Относительную влажность воздуха  в помещениях общественного здания следует принимать в соответствии с требованиями СП 118.13330.

  - В помещениях общественных зданий, где возможно выделение в воздух пыли и аэрозолей, объем удаляемого воздуха следует определять в соответствии с требованиями СП 118.13330.

  - Уровень шума на рабочих местах и в помещения  общественных зданий не должен превышать величин установленных в СН 2.2.4/2.1.8.562 и СП 51.13330, а предельно допустимую концентрацию вредных веществ в воздухе – в соответствии с требованиями, установленными в  ГН 2.1.6.3492-17.

# Требования к расчету и конструированию  несущих элементов общественных зданий с применением деревянных конструкций

### Общие требования

    - Проектирование деревянных конструкций ОЗД должно осуществляться на основании требований СП 64.13330, СП 28.13330 и СП 299.1325800.

    - В зависимости от района строительства и нагрузки, которые могут воздействовать на конструкцию, относятся: собственный вес; эксплуатационная нагрузка; ветровая; снеговая и чрезвычайные нагрузки. Нормативные и расчетные нагрузки и воздействия, а также их сочетания определяются в соответствии с требованиями СП 20.13330 и СП 64.13330.

    - При проектировании деревянных конструкций необходимо учитывать: класс условий эксплуатации, срок эксплуатации, огнестойкость проектируемого здания, технологию изготовления конструкций, влажность древесины, соответствующую условиям эксплуатации.

    - Допустимая влажность древесины для клееных конструктивных элементов с учетом условий эксплуатации не должна превышать: 18% - в конструкциях, защищенных от увлажнения; 23% - в конструкциях, находящихся на открытом воздухе и 15%  - в клееных конструкциях.

    - При проектировании ОЗД должна быть обеспечена их пространственная жесткость и устойчивость в соответствии с требованиями  СП 64.13330.

    - Жесткость и устойчивость панельных (панелей на деревянном каркасе) зданий достигается путем устройства панелей-диафрагм, которые, как правило, устанавливаются в углах здания и пересечении поперечных стен с продольными стенами, а также диска перекрытия. В панельных зданиях из перекрестноклееной древесины жесткость и устойчивость здания обеспечивается жесткостью самих панелей и дисков перекрытия из аналогичных панелей

    - При проектировании элементов конструкций ОЗД учитывается принятая статическая модель, возможные отклонения от нее, податливость соединений.

    - Во избежание возникновения дополнительных усилий в элементах деревянных конструкций и их соединениях при их проектировании необходимо определить величину деформации усушки в соответствии с требованиями СП 64.13330.

    - Деревянные конструкции должны рассчитываться по первой и второй группам предельных состояний в соответствии с требованиями СП 64.13330.

    - Конструирование и расчет деревянных конструкций ОЗД выполняется с учетом податливости соединений в соответствии с требованиями СП 64.13330.

### 7.2 Требования к механическим связям

7.2.1 Для соединения деревянных элементов деревянных конструкций используются стальные механические связи (гвозди, скобы, болты, шурупы, винты, шпонки,  и т.п.), которые должны быть оцинкованными, а в необходимых случаях изготовлены из нержавеющей стали.

7.2.2 Используемые в соединениях элементов деревянных конструкций профилированные соединители в виде стальных пластин, уголков, кронштейнов, должны иметь антикоррозионное покрытие. В соединениях элементов деревянных конструкций допускается использование профилей из алюминиевых сплавов.

7.2.3 Соединения обшивки с деревянным каркасом может выполняться с использованием гвоздей, шурупов, винтов и скоб. Используемые в соединениях винты и шурупы должны удовлетворять требованиям СП 64.13330 и СП 299.1325800, а также нормативным документам по их изготовлению. Геометрические параметры гвоздей приведены в приложении А настоящего свода правил.

7.2.4 Соединение элементов конструкций, таких как стеновые и кровельные панели, плиты перекрытий, стропила, балки и прогоны выполняются с использованием гвоздей, болтов и профильных соединительных элементов из листовой оцинкованной стали толщиной 2 или 3 мм. Для придания прочности и жесткости соединениям элементов деревянных конструкций используются профильные соединительные элементы (уголки, тавры и ленты).

### 7.3 Требования к ограждающим конструкциям

7.3.1 Ограждающие конструкции ОЗД должны удовлетворять требованиям прочности, устойчивости, жесткости, долговечности и огнестойкости в соответствии с требованиями СП 64.13334, обладать необходимой звуко- и теплоизоляцией, воздухонепроницаемостью и эстетичностью в соответствии с требованиями СП 118.13330, СП 23-101.

7.3.2 При проектировании наружных стен из оцилиндрованных бревен, цельного и клееного бруса, перекрестноклееной древесины запрещается применять теплоизоляцию с внутренней стороны.

В двухслойных стенах могут быть использованы два варианта утепления: системы с наружным покровным слоем без зазора и системы с воздушным зазором между наружным облицовочным слоем и утеплителем. Использование для утепления горючих утеплителей не допускается.

7.3.3 Для утепления мало уклонных кровель или горизонтальных участков чердачных перекрытий могут быть использованы мягкие теплоизоляционные материалы.

7.3.4 При проектировании трехслойных панелей наружных стен следует  применять жесткие теплоизоляционные материалы плотностью не менее 80 – 90 кг/м3, имеющие с наружной стороны утеплителя панели воздухозащитные паропроницаемые пленки или мембраны, а с внутренней – пароизоляционную пленку.

При проектировании вентилируемых трехслойных наружных стен следует руководствоваться требованиями, установленными в СП 23-101.

7.3.5 Покрытия ОЗД рекомендуется проектировать раздельной конструкции с холодным чердачным пространством, которое должно вентилироваться наружным воздухом через специальные отверстия в соответствии с требованиями СП 23-101.

# Требования к материалам конструкций общественных зданий

### Требования к оцилиндрованным бревнам и пиломатериалам

8.1.1 Здания из оцилиндрованного бруса допускается проектировать из сухих бревен влажностью древесины не более 20%.

8.1.2 Оцилиндрованные бревна должны изготавливаться из спелого леса преимущественно хвойных пород со здоровой сердцевиной.

8.1.3 Используемые для строительства оцилиндрованные бревна должны удовлетворять следующим требованиям:

– кривизна, характеризующаяся величиной стрелы выгиба, не должна превышать 2-4 % от длины бревна;

– на боковых поверхностях бревен допускается наличие сросшихся здоровых сучков, несросшихся здоровых сучков диаметром 50 мм и частично сросшихся размером 40 мм;

– на поверхности паза или верхней части бревна допускается наличие темных неплотных сучков диаметром не более 30 мм, несросшихся здоровых сучков диаметром не более 60 мм и частично сросшихся сучков диаметром не более 50 мм;

– гнилые, табачные выпадающие сучки, находящиеся на видимой части бревен не допускаются;

– для бревен камерной сушки на боковых поверхностях допускается наличие по всей длине трещин с шириной раскрытия не более 10 мм. В бревнах камерной сушки наличие сквозных трещины не допускается;

– влажность древесины сухого оцилиндрованного бревна не должна превышать  18±2%;

– глубина неровностей и механических повреждений на поверхности оцилиндрованного бревна не должна превышать 1 - 2мм, а их длина должна быть меньше 30 мм;

– допустимое отклонение в размере чаши не должно быть более 3мм;

– при сверлении отверстий диаметром 32 мм под нагели, стяжки, электропроводку смешение от оси должно быть не более 2 мм;

– шероховатость фрезерованных поверхностей бревен, определяемая по ГОСТ 7016, не должна превышать R max ≤ 300 мкм;

– все бревна должны быть торцованы, а их длина соответствовать рабочим чертежам. Торцы бревен должны опиливаться под прямым углом.

8.1.4 Диаметр оцилиндрованного бревна может составлять от 180 мм до 290 мм, зависит от конструкции наружной стены (предусмотрено наружное утепление или нет) и определятся на основании теплотехнического расчета наружной стены.

8.1.5 Доски и брусья, используемые для изготовления деревянных конструкций зданий, должны удовлетворять требованиям СП 64.13330.

### Требования к клееной древесине

#### Клееный стеновой брус

8.2.1 Деревянный клееный брус должен изготавливаться в соответствии с требованиями ГОСТ 20850 и СП 64.13330.

8.2.2 Клееный брус предназначен для применения в температурно-влажностных условиях эксплуатации А1, А2, Б1, Б2, B1, B2 по СП 64.13330.

8.2.3 Размеры клееного бруса и ламелей, порода и сорт древесины, марка клея, требования к защитной обработке и другие его характеристики должны быть указаны в проектной документации.

8.2.4 Рекомендуемые номинальные размеры клееного бруса, а также предельные отклонения должны соответствовать значениям, приведенным в таблице 7.1, или значениям, указаны в рабочих чертежах на конкретную конструкцию.

Таблица 8.1 – Рекомендуемые геометрические характеристики клееного бруса

| Высота бруса H, мм | Ширина бруса В, мм |
| --- | --- |
|  | 120 | 125 | 160 | 200 | 205 | 240 | 250 | 295 |
| 140 | Х |  | Х | Х | - | Х | - | - |
| 145 | - | Х | Х | - | Х | - | - | - |
| 160 | Х | - | Х | Х | - | - | - | - |
| 180 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 185 | - | - | Х | Х | - | Х | - | - |
| 190 | - | - | Х | Х | - | Х | - | - |
| 195 | - | Х | Х |  | Х | - | Х | Х |
| 230 | - | - | Х | Х | - | Х | - | - |
| 235 | - | Х | Х | - | Х | - | Х | Х |
| 240 | - | - | - | Х | - | Х | - | - |
| 270 | - | - | Х | Х | - | Х | - | - |
| 280 | - | Х | Х | - | Х | - | Х | Х |

Примечания: Допустимые отклонения ± 2 мм.

    - Прочностные и упругие характеристики клееного бруса должны

соответствовать требованиям, установленным для 3-го сорта в СП 64.13330.

#### Конструкции деревянные клееные (КДК)

8.2.6 Для общественных зданиях из клееной древесины могут изготавливаться балки перекрытий и покрытий, колонны, фермы, арки, рамы, каркасы стеновых панелей и плит перекрытий, обвязочные брусья, стропильные конструкции.

8.2.7 Пиломатериалы, поставляемые для изготовления клееной массивной древесины, должны быть отсортированы по сортам или классам прочности. Использование неотсортированных по сортам или классам прочности пиломатериалов не допускается. Элементы и конструкции из клееной массивной древесины должны изготавливаться в соответствии с требованиями ГОСТ 20850.

8.2.8 При изготовлении КДК должны использоваться конструкционные пиломатериалы хвойных пород (сосна или ель) по ГОСТ 8486 и ГОСТ 24454 и клеи по ГОСТ 33122. Применяемые при изготовлении клееной древесины клеи, должны обеспечивать необходимую прочность и долговечность клеевых соединений в предполагаемых условиях эксплуатации. Тип клея должен соответствовать требованиям таблицы 5 ГОСТ 20850, а также требуемому пределу огнестойкости.

8.2.9 В соответствии с требованиями ГОСТ 20850 КДК должны удовлетворять показателям прочности и жесткости пиломатериалов, прочности зубчатых соединений, устойчивости к биологическому повреждению, прочности клеевых соединений пиломатериалов и швов, огнестойкости и допустимым величинам по выделению формальдегида.

8.2.10 Клееная древесина должна удовлетворять требованиям, установленным в СП 64.13330 и других нормативных документах.

### 8.3 Требования к древесине клееной из шпона ДКШ

8.3.1 Древесина клееная из шпона (ДКШ) должна изготавливается из лущенного шпона хвойных пород (сосна, ель, лиственница), склеенных между собой по пласти в виде бруса.

Используемые для склеивания листов шпона клеи должны удовлетворять требованиям ГОСТ 33124. Минимальное количество слоев шпона в поперечном сечении бруса должно быть не менее 5, а максимальная толщина каждого слоя не должна превышать 6 мм.

8.3.2 В зависимости от взаимного расположения волокон древесины в слоях, в сответствии с требованиями ГОСТ 33124, ДКШ должен соответствовать I, II или III типу.

8.3.3 ДКШ может использоваться в качестве несущих конструкций: стойки (колонны) каркаса здания, балки перекрытия или покрытия, элементов стропильной системы, элементов каркаса стеновых панелей, плит покрытия и перекрытия, прогонов, поясов и элементов решетки ферм, поясов комбинированных балок.

8.3.4 Для несущих конструкций здания следует использовать ДКШ I или II типов, а для самонесущих (элементы каркаса навесных панелей и т.п.) – III типа по ГОСТ 33124.

8.3.5 ДКШ качеству древесины шпона, шереховатости поверхностей, предельным отклонениям по длине, ширине и толщине, количеству слоев для различных типов, должен соответствовать требованиям ГОСТ 33124. Допускается в проектной документации на эленент или конструкцию устанавливать дополнительные требования к шереховатости поверхностей ЛВЛ.

8.3.6 Влажность ДКШ указывается в проектной документации на элемент или конструкцию с учетом предполагаемых условий эксплуатации, которая не должна превышать 12 %.

8.3.7 Прочностные и упругие характеристики ДКШ должны соответствовать требованиям СП 64.13330.

8.3.8 Элементы конструкций, а также конструкции из ДКШ должны удовлетворять требованиям, установленным в СП 64.13330.

### 8.4 Требования к перекрестноклееной древесине ДПК

8.4.1 Древесина перекрестноклееная является плитным материалом (рис. 8.1), состоящим из слоев досок хвойных пород (сосна, ель), расположенных ортогонально на поверхности друг друга и склеенных по пласти под давлением 6 Н/мм2. Для изготовления ДПК допускается использовать доски твердых лиственных пород древесины. Влажность древесины слоев должна находиться в пределах 12% ± 2% Применяемые клеи должны соответствовать требования ГОСТ 56706.

| а) | б) |
| --- | --- |

- – наружный продольный слой досок; 2 – внутренний поперечный слой досок

Рис. 8.1 – Схема трехслойной перекрестноклееной древесины

8.4.2 Для изготовления ДПК должны использоваться отсортированные по сортам или классам прочности, в соответствии с требованиями ГОСТ 8486, остроганные доски толщиной от 15 мм до 50 мм, шириной 63 – 235 мм, которые сращиваются по длине на зубчатый шип (рис. 8.1а). Не допускается использование пиломатериалов непрошедших сортировку.

Допускается выполнять соединение плит на зубчатый шип по всей высоте поперечного сечения (рис. 8.1б).

8.4.3 Склеивание слоев производится с использованием клеевых составов, рекомендованных для изготовления несущих и ненесущих деревянных элементов, а также специальных конструкций, не содержащих растворителей и формальдегида.

При выборе клея должен учитываться класс функционального назначения и класс условий эксплуатации конструкции в соответствии с ГОСТ 20850 и ГОСТ 33122.

8.4.4 Из ДПК изготавливаются стеновые панели, плиты покрытий и перекрытий. В зависимости от назначения панелей к пиломатериалам могу предъявляться различные требования как к качеству обработки, так и свойствам древесины.

8.4.5 Для плит перекрытий и покрытий, пиломатериалы, используемые в качестве продольных слоев, должны быть 1 или 2 сорта и удовлетворять более высокими требованиям по качеству обработки поверхностей досок, чем такие же пиломатериалы, используемые в стеновых панелях. Все эти требования должны быть указаны в проектной документации на изделие или в технических условиях.

8.4.6 Для стеновых панелей допускается использование пиломатериалов 3 сорта, если иное не оговорено в проектной документации на изделие.

8.4.7 В зависимости от ориентации наружных слоев по отношению к более длинной стороне панели, они могут выпускаться двух типов: тип ПР – с продольным расположением наружных слоев: ОР – с ортогональным (перпендикулярным) расположением наружных слоев.

8.4.8 Количество слоев в поперечном сечении панели должно быть нечетным. В зависимости от количества слоев панели могут быть трех-, пяти-, семи-, девяти- и одиннадцатислойными. Допускается изготовление панелей с другим числом слоев.

8.4.9 Максимальные размеры выпускаемых панелей из перекрестноклееной древесины могут составлять: длина – 16,5 м; ширина – 2,95 м; толщина – 0,50 м. Минимальная длина панелей 8 м, а интервал увеличения до максимальной длины соответствует 0,10 м. Обычно ширина панелей составляет: 2,40 м; 2,50 м; 2,72 м; 2,95 м. По требованию заказчика, ширина и длина панелей может иметь другие значения, которые должны быть указаны в проектной документации на изделие.

8.4.10 В зависимости от качества обработки наружных поверхностей панелей, согласно ГОСТ 56706, установлены 2 класса: ВК – плиты с высоким внешним качеством, используемые в интерьере помещений, должны иметь шлифованные поверхности и ПК – плиты с поверхностями промышленного качества, имеющие только остроганные поверхности (ламелей), предназначенные для невидимых конструктивных элементов интерьера.

Допускается выпуск панелей, в которых наружные поверхности по качеству обработки поверхностей могут относиться к разным классам.

8.4.11 Разрезка панелей на конструктивные элементы выполняется в соответствии с проектной документацией и соблюдением допусков, установленных в ГОСТ 56706.

8.4.12 Упругие и прочностные характеристики ДПК определяются на основании испытаний.

### 8.5 Требования к плитным материалам

#### 8.5.1 Область применения

8.5.1.1 При проектировании и строительстве ОЗД плитные материалы на основе древесины такие как клееная фанера, ориентированно стружечные плиты (ОСП), цементностружечные плиты (ЦСП), древесностружечные и древесноволокнистые плиты, используются как конструкционный материал. Они могут применяться для обшивки плит, перекрытий, стеновых панелей, кровельных скатов, диафрагм жесткости, элементов конструкций (стенки прогонов, балок двутаврового и коробчатого сечений).

8.5.1.2 Основные физические и механические свойства плитных материалов, используемых в конструкциях зданий должны удовлетворять требованиям, установленным в СП 64.13330 и других нормативных документах.

8.5.1.3 При использовании новых материалов на основе древесины, последние должны быть тщательно изучены перед тем, как их использовать в проектировании конструкций.

8.5.1.4 При использовании плитных материалов в качестве обшивок панелей или плит перекрытия, а также балок покрытия, создают с помощью соединений единый элемент, работающий на восприятие внутренних усилий от действия нагрузок. В поперечных перегородках (панельной или каркасно-панельной конструкции) обшивка является элементом жесткости, передающим поперечные усилия на деревянную конструкцию. Такую же роль она выполняет в панелях перекрытий, воспринимая горизонтальные нагрузки от ветровой нагрузки, перераспределяя их на стены.

8.5.1.5 Клееная фанера, применяемая в конструкциях, должна выполнять свои функции в соответствии со своим назначением, т.е. сохранять свою форму без угрозы разбухания и расслоения при влажности до 18%, соответствовать прочностным и упругим характеристикам СП 64.13330. Влажность клееной фанеры, применяемой в деревянных конструкциях, не должна превышать 10%.

8.5.1.6 В деревянных конструкциях ОЗД применяются твердые и полутвердые  древесноволокнистые плиты, влажность которых должна быть не более 10%, а толщина 3,2÷5мм. Прочностные и упругие характеристики должны соответствовать требованиям СП 64.13330 и другим нормативным документам.

8.5.1.7 В деревянных конструкция ОЗД применяются древесностружечные  плиты плоского прессования, влажность которых должна быть не более 10%. Прочностные и упругие характеристики должны соответствовать требованиям СП 64.13330 и другим нормативным документам.

8.5.1.8 Древесностружечные плиты с ориентированной стружкой (ОСП) используются в конструкциях перекрытий, крыш и стен как обшивки в каркасно-панельном строительстве зданий. В конструкциях рекомендуется использовать плиты марок ОСП-3 и ОСП-4.

#### 8.5.2 Требования к клееной фанере

8.5.2.1 Клееная фанера изготавливается из шпона хвойных и лиственных пород или их комбинаций. В строительных конструкциях следует использовать сорта конструкционной клееной фанеры. Размеры листов фанеры могут быть 1200 мм × 2400 мм или 1220 мм × 2440 мм. Наружный шпон, как правило, ориентирован по длинной стороне листа. Размеры листов клееной фанеры приведены в табл. 8.2.

Таблица 8.2 – Размеры листовой клееной фанеры, выпускаемой по ГОСТ 3916.1 и ГОСТ 3916.2

| Марки листовой фанеры | Размеры листов, мм | Марка листовой фанеры | Размеры листов, мм |
| --- | --- | --- | --- |
|  | толщина | длина, ширина |  | толщина | длина, ширина |
| ФСФ (березовая) | 6, 8, 9, 10, 12 | 1525 ( 1525 | ФБС | 7, 10, 12, 14, 16 | 5600 ( 1200 |
|  |  | 1525 ( 1220 |  |  | 4850 ( 1200 |
|  |  | 1220 ( 1220 |  |  | 4400 ( 1500 |

8.5.2.2 Для изготовления деревянных конструкций ОЗД следует использовать клееную березовую фанеру марки ФСФ сортов В/ВВ, В/С, ВВ/С по ГОСТ 3916.1, фанеру клееную из древесины лиственницы марки ФСФ сортов В/ВВ и ВВ/С семислойную толщиной 8 мм и более по ГОСТ 3916.2, бакелизированную фанеру марки ФСБ толщиной 7 мм и более по ГОСТ 11539.

При применении клееной фанеры в качестве конструкционного материала необходимо учитывать условия эксплуатации, руководствуясь требованиями СП 64.13330.

8.5.2.3 Конструкционную клееную фанеру используют в качестве обшивки при изготовлении стеновых панелей и плит покрытия, стенок балок с поясами из пиломатериалов или клееной древесины, элементов каркаса плит, а также в качестве подшивки потолков.

8.5.2.4 Минимальная толщина несущих фанерных плит, в том числе деревянных панелей, не должна быть менее 6 мм.

8.5.2.5 Фанерные листы, выполняющие в конструкции функции элементов жесткости, должны состоять не менее чем из трех слоев шпона, а для всех других конструктивных элементов – не менее пяти.

8.5.2.6 Качество листов фанеру, предельные отклонения от номинальных размеров должны соответствовать требованиям, установленным в ГОСТ 3916.1, ГОСТ 3916.2 и ГОСТ 11539.

8.5.2.7 Прочностные и упругие характеристики клееной конструкционной фанеры должны удовлетворять требованиям СП 64.13330.

#### 8.5.3 Требования к цементно-стружечным плитам (ЦСП)

8.5.3.1 Цементно-стружечные плиты (ЦСП), выпускаемые по ГОСТ 26816, следует использовать в качестве обшивок стеновых панелей, плит покрытий, в элементах подвесных потолков, вентиляционных коробах, при устройстве полов, а также в качестве подоконных досок, облицовочных деталей и других строительных изделий.

8.5.3.2 В зависимости от значений физико-механических свойств, согласно ГОСТ 26816, ЦСП подразделяются на марки две марки – ЦСП-1 и ЦСП-2. Значения физико-механических свойств ЦСП должны удовлетворять требованиям таблицы 8.3.

Таблица 8.3 – Физико-механические показатели ЦСП по ГОСТ 26816

| Наименование показателя | Значение для плиты марки |
| --- | --- |
|  | ЦСП-1 | ЦСП-2 |
| Плотность, кг/м3 | 1100 – 1400 |
| Влажность,% | 6 – 12 |
| Разбухание по толщине за 24 ч, %, не более | 1,5 |
| Водопоглощение за 24 ч, %, не более | 16 |
| Предел прочности при изгибе, МПа, не менее для плиты толщиной, мм |  |  |
| до 12,0 | 12,0 | 9,0 |
| от 12,0 включительно. до 15,0 | 10,0 | 8,0 |
| от15,0 до 19,0 | 10,0 | 8,0 |
| 19,0 | 9,0 | 7,0 |
| Предел прочности при растяжении перпендикулярно пласти плиты, МПа, не менее | 0,50 | 0,35 |
| Модуль упругости при изгибе, МПа, не менее | 450 | 400 |
| Удельное сопротивление выдергиванию шурупов из пласти, Н/м | 4 – 7 |

8.5.3.3 Номинальные размеры плит и их предельные отклонения, а также качество поверхностей должны соответствовать требованиям, установленным в ГОСТ 26816.

8.5.3.4 Поверхности цементно-стружечных плит допускается красить, оштукатуривать, отделывать керамикой (плиткой) или полимерными материалами.

8.5.3.5 Минимальная толщина цементно-стружечных плит, выполняющих в конструкции функции несущих элементов, должна быть не менее 8 мм. ЦСП толщиной 10, 12 и 15 мм применяются в качестве наружной и внутренней обшивки стен (по каркасу-обрешетке), а также облицовки колонн или ригелей.

8.5.3.6 ЦСП толщиной 15 мм и более могут использоваться в качестве следующих элементов полов: основания под различные покрытия, подстилающего слоя, выравнивающего слоя, чистового пола с лицевым покрытием.

При строительстве и проектировании необходимо учитывать, что наличие в составе ЦСП древесины приводит к незначительным отклонениям линейных размеров плит при изменении температурно-влажностных условий эксплуатации. Поэтому при обшивке наружных вертикальных конструкций между плитами необходимо предусматривать деформационные швы (зазоры) - 8 мм, а при обшивке внутренних - 4 мм. В горизонтальных конструкциях, например, полах, плиты укладываются без зазора между собой. В этом случае между ЦСП и стенами необходимо предусмотреть зазор шириной 10 мм по периметру помещения.

8.5.3.7 Крепление ЦСП к каркасу должно выполняться с использованием шурупов или винтов с предварительным сверлением отверстий диаметром равным наружному диаметру резьбы винта или шурупа. При креплении элементов к ЦСП диаметр предварительного отверстия под шуруп или винт должен равняться внутреннему диаметру резьбы.

8.5.3.8 При определении расчетных значений сопротивления ЦСП значение коэффициента надежности по материалу следует принимать равным γm = 1,3, а значения коэффициента длительной прочности: для условий эксплуатации с температурно-влажностным режимом +20 С0 и относительной влажности воздуха W = 65% для режима нагружения А – mдл = 0,30; Б – mдл = 0,45; В– mдл = 0,65; Г – mдл = 0,85 и Д – mдл = 1,1; для условий эксплуатации с температурно-влажностным режимом +20 С0 и относительной влажности воздуха W = 85% и  режиме нагружения А – mдл = 0,20; Б – mдл = 0,30; В– mдл = 0,45; Г – mдл = 0,60 и Д – mдл = 0,80.

#### 8.5.4 Требования к плитам древесным с ориентированной стружкой (ОСП)

8.5.4.1 Плиты древесные с ориентированной стружкой (ОСП) производятся по ГОСТ 32567 методом прессования набором плоской щепы под воздействием высокого давления и температуры с применением водостойкого клея. ОСП изготавливают из крупноразмерной щепы хвойных пород, которая, как правило, имеет следующие параметры:

- длина – 25 – 150 мм;

- ширина – 5 – 50 мм;

- толщина 0,4 – 0,75 мм;

- отношение длины к ширине от 5 до 3.

Длинная тонкая щепа укладывается в три слоя: внешние слои формируются из щепы, направленной параллельно по длине плиты, во внутреннем слое щепа укладывается перпендикулярно по отношению к длинной стороне плиты. Разнонаправленность щепы в ОСП способствует повышению ее прочности и жесткости.

8.5.4.2 Толщина выпускаемых ОСП может составлять от 8 мм до 25 мм, а ширина и длина, соответственно, 2500 мм и 4800 мм. Такие размеры ОСП позволяют использовать их в качестве обшивки стеновых панелей, настила пола и крыши, а также в качестве стенок композитных конструкций (двутавровые балки, стойки) и т.п.

8.5.4.3 По способу механической обработки лицевой поверхности плиты OSB классифицируются на шлифованные и нешлифованные, а по форме профиля торцов подразделяются на:

- плиты с прямыми краями (для кровельных работ);

-плиты с двусторонне фрезерованными краями гребень-паз (для устройства полов);

- плиты с четырехсторонне фрезерованными краями гребень-паз (для устройства пола).

8.5.4.4 В зависимости от физико-механических свойств ОСП подразделяются на четыре типа: ОСП-1; ОСП-2; ОСП-3; ОСП-4;

8.5.4.5 Плиты типа ОСП-1 следует использовать внутри помещений в качестве ненесущих элементов конструкций (подшивки потолков, встроенная мебель) для эксплуатации в сухих условиях, т.е. когда температура воздуха составляет +20 °С, а относительная влажность не превышает 65%. Превышение указанных параметров окружающего воздуха допускается в течение нескольких недель в год.

8.5.4.6 Плиты типа ОСП-2 следует использовать в качестве несущих элементов конструкций (несущие панели) для эксплуатации в сухих условиях, т.е. когда температура воздуха +20 °С и относительная влажность не превышает 65%. Превышение указанных параметров окружающего воздуха допускается в течение нескольких недель в год.

8.5.4.7 Плиты типа ОСП-3 следует использовать в качестве несущих элементов каркасных панелей для влажной среды, т.е. когда температура воздуха +20 °С и его относительная влажность не превышает 85%. Превышение указанных параметров окружающего воздуха допускается в течение нескольких недель в год.

8.5.4.8 Плиты типа ОСП-4 следует использовать в качестве несущих элементов каркасных панелей стен, покрытий, перекрытий для тяжелого режима нагружения и влажной среды, т.е. когда температура воздуха +20 °С и его относительная влажность не превышает 85%. Превышение указанных параметров окружающего воздуха допускается в течение нескольких недель в год.

8.5.4.9 Минимальная толщина плит ОСП, выполняющих функции элементов жесткости в конструкции, должна быть не менее 6 мм, а как несущий элемент – не менее плиты 8 мм.

8.5.4.10 Номинальные размеры плиты и предельные отклонения размеров, отклонение шероховатости, допустимая величина выделения формальдегида в воздух, отклонение значений физико-механических характеристик плиты должны соответствовать требованиям ГОСТ 32567.

8.5.4.11 Для несущих и ненесущих элементов конструкций из ОСП разрешается использовать плиты, относящиеся к классу эмиссии формальдегида – Е0.5, Е1, установленные в ГОСТ 32567.

8.5.4.12 Плиты ОСП-3 и ОСП-4 следует использовать в качестве элементов конструкций стен, покрытия полов и стенок двутавровых балок.

Рекомендуемые значения упругих и прочностных характеристик плит ОСП приведены в таблицах 8.4 и 8.5 настоящего свода правил.

8.5.4.13 При использовании плит ОСП в качестве конструкционного материала распиловку плит рекомендуется выполнять твердосплавным режущим инструментов. Крепление плит ОСП следует выполнять с использованием специальных шурупов. Перед установкой шурупов в ОСП должны быть просверлены монтажные отверстия диаметром 0,85 – 0,9 от величины наружного диаметра шурупа. Расстояния от кромок и угла плиты до оси шурупа должно быть не менее 8 и 25 мм, соответственно. Гвозди и скобы допускается применять для малонагруженных соединений или для закрепления клеевых соединений во время полимеризации клея.

Таблица 8.4 –  Нормативные  значения сопротивлений для ОСП плотностью (н = 550 кг/м3

| Свойства | Нормативное значение сопротивления, МПа |
| --- | --- |
|  | изгиб | сжатие | растяжение в плоскости листа | сдвиг вдоль наружных слоев | межслойный сдвиг в плоскости листа |
| Толщина плиты, мм |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ОСП - 2 – несущие плиты для использования в сухих условиях; ОСП-3 - несущие плиты для использования во влажной среде |
| (6-10 | 18,0 | 9,0 | 15,9 | 12,9 | 9,9 | 7,2 | 6,8 | 1,0 |
| (10-18 | 16,4 | 8,2 | 15,4 | 12,7 | 9,4 | 7,0 | 6,8 | 1,0 |
| (18-25 | 14,8 | 7,4 | 14,8 | 12,4 | 9,0 | 6,8 | 6,8 | 1,0 |
| ОСП-4 – несущие плиты для использования в тяжелом режиме эксплуатации во влажной среде |
| (6-10 | 24,5 | 13,0 | 18,1 | 14,3 | 11,9 | 8,5 | 6,9 | 1,1 |
| (10-18 | 23,0 | 12,2 | 17,6 | 14,0 | 11,4 | 8,2 | 6,9 | 1,1 |
| (18-25 | 21,0 | 11,4 | 17,0 | 13,7 | 10,9 | 8,8 | 6,9 | 1,1 |

Таблица 8.5 –  Средние значения упругих характеристик ОСП плотностью (н = 550 кг/м3

| Свойства | Среднее значение модуля сдвига, МПа | Среднее значение модуля упругости, МПа |
| --- | --- | --- |
|  | при сдвиге вдоль наружных слоев | при межслойном сдвиге | при изгибе листа | при растяжении листа | при сжатии |
| Толщина плиты, мм |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ОСП - 2 – несущие плиты для использования в сухих условиях; ОСП - 3 - несущие плиты для использования во влажной среде |
| (6-10 | 1080 | 50 | 4930 | 1980 | 3800 | 3000 | 3800 | 3000 |
| (10-18 | 1080 | 50 | 4930 | 1980 | 3800 | 3000 | 3800 | 3000 |
| (18-25 | 1080 | 50 | 4930 | 1980 | 3800 | 3000 | 3800 | 3000 |
| ОСП - 4 – несущие плиты для использования в тяжелом режиме нагружения во влажной среде |
| (6-10 | 1090 | 60 | 6780 | 2680 | 4300 | 3200 | 4300 | 3200 |
| (10-18 | 1090 | 60 | 6780 | 2680 | 4300 | 3200 | 4300 | 3200 |
| (18-25 | 1090 | 60 | 6780 | 2680 | 4300 | 3200 | 4300 | 3200 |

Примечание  – Нормативные значения  и  следует принимать равными 0,85 от  среднего значения, приведенного в данной таблице Б2.

#### 8.5.5 Требования к древесноволокнистым плитам (ДВП)

8.5.5.1 В качестве конструкционного материала при строительстве ОЗД плиты древесноволокнистые мягкие и твердые мокрого способа производства, выпускаемые по ГОСТ 4598, могут использоваться только в защищенных от увлажнения условиях.

8.5.5.2 Минимальная толщина древесноволокнистых плит для несущих и ограждающих конструкций должна быть не менее 4 мм.

8.5.5.3 Плиты дресноволокнистые твердые мокрого способа производства следует использовать в качестве обшивок стеновых панелей, элементов отделки потолков и внутренних перегородок, покрытия полов.

8.5.5.4 Мягкие дресноволокнистые плиты мокрого способа производства могут использоваться в качестве звукоизоляционных прокладок.

8.5.5.5 Плиты дресноволокнистые твердые с лакокрасочным покрытием по ГОСТ 8904, состоящие из лакокрасочного покрытия и твердой древесноволокнистой плиты – основы, по ГОСТ 4598, и древесноволокнистых плит сухого способа производства, следует использовать в качестве отделочного материала помещений.

8.5.5.6 Допускается использование плит в качестве конструкционного или отделочного материала если по выделению формальдегида в воздух они отвечают классам эмиссии Е0.5 или Е1.

8.5.5.7 Геометрические параметры плит, их отклонения от номинальных размеров, физико-механические характеристики, влажность и качество поверхностей должно соответствовать требованиям ГОСТ 4598, ГОСТ 8904.

#### 8.5.6 Требования к гипсокартонным листам

8.5.6.1 Используемые в качестве конструкционного материала гипсокартонные листы должны удовлетворять требованиям ГОСТ 6266.

Гипсокартонные плиты используются для подшивок крыш, стеновых и потолочных панелей.

8.5.6.2 Обычные гипсокартонные плиты используются только в зданиях и помещениях с сухим и нормальным влажностными режимами, т.е. температура окружающей среды +20 0С, а относительная влажность окружающего воздуха не превышает 65%.

Плиты с повышенной влагостойкостью могут использоваться, как и обычные гипсокартонные плиты, а также в помещениях с повышенной влажностью и обеспечением вытяжной вентиляцией при условии защиты лицевой поверхности, например: гидроизоляцией, водостойкими грунтовками, красками, керамической плиткой. Для незащищенных плит с повышенной влагостойкостью должен соблюдаться следующий температурно-влажностный режим: температура окружающей среды +20 0С; относительная влажность воздуха не более 85%.

8.5.6.3 Минимальная толщина гипсокартонной плиты для подшивок крыш, стеновых и потолочных панелей должна быть не менее 12,5 мм.

8.5.6.4 Прочностные и упругие характеристики, а также объемная плотность гипсокартонных плит должна соответствовать требованиям, установленным в нормативных документах на их производство. Нормативные значения прочности, жесткости и плотности плит должны быть указаны в сертификате на поставляемую продукцию.

8.5.6.5 Армированные волокнами гипсокартонные плиты должны соответствовать требованиям ГОСТ Р 51829.

Армированные волокнами гипсокартонные плиты используются для подшивки крыш, стеновых и потолочных панелей.

8.5.6.6 Армированные волокнами гипсовые плиты могут использоваться в зданиях и помещениях со следующим температурно-влажностным режимом: температура окружающей среды +20 0С; относительная влажность воздуха не более 85%.

8.5.6.7 Минимальная толщина армированных волокнами гипсовых плит для подшивки крыш, стеновых и потолочных панелей не должна быть менее 10 мм.

8.5.6.8 Армированные волокнами гипсовые плиты должны сопровождаться сертификатом на применение в строительстве с указанием структуры плиты, а также нормативных значений прочности, жесткости и плотности.

#### 8.6 Требования к звукоизоляционным, герметизирующим материалам и мембранам

8.6.1 Долговечность материалов, используемых для звукоизоляции и герметизации не должна быть ниже, чем планируемый срок службы здания.

8.6.2 Звукоизоляционные свойства используемых материалов должны сохраняться в течение планируемого срока эксплуатации здания.

8.6.3 Используемые полимерные ленты и другие материалы для повышения звукоизоляции стыков и соединений между конструктивными элементами здания, должны быть эластичными и не подвергаться старению в течение срока эксплуатации здания.

8.6.4 Материалы, используемые для герметизации стыков и соединений не должны иметь усадки, не разлагаться и стареть под воздействием ультрафиолета, сохранять свои свойства в течение планируемого срока службы здания.

8.6.5 Используемые пароизоляционные и ветрозащитные пленки (мембраны) должны обладать необходимой долговечностью, а также сохранять свои свойства при воздействии положительных и отрицательных температур для донного климатического района строительства и условий эксплуатации здания.

# Требования по монтажу конструкций и возведению зданий

9.1 Возведение ОЗД должны осуществлять специалисты, имеющие соответствующую квалификацию, а соответствие используемых при этом конструкций и материалов должно быть подтверждено результатами соответствующих испытаний (исследований), а в случае необходимости, – сертификатами соответствия.

9.2 Последовательность возведения ОЗД должна соответствовать проекту производства работ, разработанному на основе требований СП 48.13330, СП 70.13330, СП 64.13330 и настоящего свода правил.

9.3 На строительной площадке должно быть предусмотрено место для складирования высушенных пиломатериалов и конструкций с обеспечением защиты их от увлажнения в процессе хранения.

9.4 Работы должны выполняться в соответствии с технологическими инструкциями и правилами.

9.5 Сборка, транспортировка, хранение и монтаж деревянных конструкций должны осуществляться на основании требований, установленных в СП 64.13330, СП 70.13330, и стандартов на конкретные изделия, элементы и конструкции, а также проектной документации.

9.6 Сборку деревянных конструкций необходимо осуществлять так, чтобы в элементах не возникали не учитываемые в расчетах усилия и напряжения. Трещины, расщепление в элементах или плохо подогнанные в соединениях элементы, должны быть заменены.

9.7 Перед сборкой конструкций, должны быть выявлены и устранены дефекты, которые могли возникнуть в элементах при их транспортировании. Собранные конструкции должны храниться в проектном положении, быть защищены от увлажнения грунтовой и атмосферной влаги.

9.8 При транспортировке элементов несущих и ограждающих конструкций из клееной древесины, должны быть приняты меры предохранения их от увлажнения, случайных ударов и других неблагоприятных воздействий. Особенно следует уделять внимание по предотвращению в процессе транспортировки и монтажа возникновения усилий, которые могут вызвать растяжение древесины поперек волокон. Захват элементов при подъеме следует производить только в местах, помеченных на изделии в соответствии с рабочими чертежами.

9.9 Подъем конструкций после сборки и при монтаже должен производиться с помощью специальных приспособлений, обеспечивающих целостность конструкции. Перед подъемом все соединения (болты, винты, стяжки, упоры и т. п.) должны быть плотно подогнаны и затянуты. До начала монтажа должны быть выверены опорные площадки, на которые будет установлена конструкция.

9.10 Несущие деревянные конструкции по мере их установки в проектное положение, должны быть сразу же раскреплены постоянными связями и ограждающими конструкциями (прогонами, настилами, панелями), приведенными в проекте.

9.11 На основании проектной документации, для монтажа конструкций должен быть разработан проект производства работ (ППР). В состав ППР должны входить технологические карты на монтаж конструкций. В ППР должны быть отражены технические решения по монтажу конструкций, включая его последовательность, вопросы по сборке конструкций, способам их установки в проектное положение, обеспечению жесткости и устойчивости конструкций и частей здания в процессе монтажа, выбору подъемных механизмов, определен перечень оборудования, технологической оснастки, приспособлений и средств малой механизации.

9.12	Конструкции, изделия и материалы, применяемые при монтаже, должны соответствовать требованиям проектной документации, СП 64.13330 и другим нормативным документам, иметь документ о качестве, выданный изготовителем.

9.13 При складировании конструкций, изделий и материалов должно обеспечиваться их устойчивое положение, исключающее их деформации, повреждения, загрязнения, коррозию крепежных элементов и загнивание древесины. Для древесины должна быть обеспечена защита от попеременного увлажнения и высушивания, воздействия солнечной радиации, промерзания, вымывания или снижения защитных свойств нанесенных пропиток и покрытий.

9.14 Конструкции следует устанавливать в проектное положение по принятым в проектной документации ориентирам (рискам, болтам, штырям) или специальным закладным деталям, фиксирующим устройствам.

Все конструкции (элементы) до их проектного закрепления должны быть выверены по горизонтали, вертикали, в плоскости и из плоскости монтажных элементов.

9.15 Монтаж конструкций зданий следует начинать с пространственно устойчивой части (связевой ячейки), что должно быть указано в проектной документации, проекте организации строительства и ППР. Монтаж конструкций каждого вышележащего яруса, следует производить после проектного закрепления всех монтажных элементов нижележащего яруса. Размещение на смонтированных перекрытиях (покрытиях) материалов и оборудования должно определяться ППР с учетом несущей способности конструкций. Раскладка на перекрытиях и покрытиях конструкций не допускается.

9.16 При производстве работ в зимний период необходимо тщательно очищать конструкции, элементы, опоры, сопряжения и стыки от снега, инея и наледи. Особенности выполнения работ в зимний период должны быть указаны в проектной документации и ППР.

9.17 Способы и средства крепления конструкций (хомуты, болты, нагели, винты, гвозди и др.) должны соответствовать требованиям проектной документации. Диаметры отверстий для крепления конструкций  должны соответствовать требованиям СП 64.13330.

9.18 При монтаже стеновых панелей должны соблюдаться следующие требования:

– установка панелей производиться после измерительного контроля соответствия планового и высотного положения фундаментов и нанесения изоляционных покрытий на опорные части деревянных конструкций, согласно проектной документации;

– проектное положение конструкций следует выверять по продольным и поперечным осям здания, а также по нивелировочным отметкам.

9.19 Монтаж стеновых панелей, перегородок и диафрагм, обвязочных брусьев должен выполняться в соответствии с требованиями проектной документации.

9.20 В ОЗД, построенных из сухих оцилиндрованных бревен, рекомендуется в течение 20 дней поддерживать следующий температурно-влажностный режим: на протяжении первых 5 дней температура внутри помещений должна быть +5ºС; на протяжении следующих 5 дней температура внутри помещений должна быть +10ºС; в последующие 5 дней температура внутри помещений должна быть +15ºС и в последующие 5 дней температура внутри помещений должна быть +20ºС. Влажность воздуха внутри помещений не должна быть менее 40%. Не рекомендуется поднимать температуру внутри помещения свыше +22ºС в течении первых 2-3 лет эксплуатации.

9.21 Стены ОЗД из оцилиндрованных бревен на первые 2/3 высоты этажа должны возводиться только с использованием оцилиндрованных бревен хвойных пород или лиственных пород, устойчивых к гниению.

# Требования к инженерным системам

10.1 Теплоснабжение ОЗД допускается устраивать от системы централизованного теплоснабжения в соответствии с СП 124.13330, либо от автономных источников теплоты (встроенные, пристроенные, крышные котельные), в соответствии с СП 41-104.

10.2 Проектирование и монтаж систем внутреннего теплоснабжения, отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха в помещениях ОЗД должны осуществляться в соответствии с требованиями СП 60.13330, СП 118.13330, СП 7.13130, СП 73.13330.

10.3 При проектировании систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха в помещениях ОЗД следует обеспечивать оптимальные или допустимые параметры микроклимата в соответствии с ГОСТ 30494, а также температурно-влажностные условия эксплуатации строительных конструкций из древесины в соответствии с СП 64.13330.

10.4 При прокладке трубопроводов и воздуховодов через стены и междуэтажные перекрытия из деревянных конструкций следует предусматривать футляры из минераловатных  изделий, не допускающие контакта с конструкциями.

10.5 Все воздуховоды, их соединительные элементы, клапаны, фильтры, воздухораспределители и т. п., используемые в вентиляционных системах, должны изготовляться из негорючих материалов.

10.6 Следует использовать унифицированные узлы крепления отопительного и вентиляционного оборудования к деревянным конструкциям, обеспечивающие механическую прочность и сохранение геометрических параметров при длительной эксплуатации.

10.7 Проектирование и монтаж внутренних систем холодного и горячего водоснабжения, канализации и водостоков ОЗД должно осуществляться в соответствии с требованиями СП 30.13330, СП 10.13130, СП 118.13330, СП 73.13330.

10.8 При прокладке через междуэтажные перекрытия стояков канализации из полимерных материалов, следует использовать противопожарные муфты в соответствии с требованиями СП 40-107.

10.9 При проектировании систем водоснабжения и водоотведения ОЗД следует предусматривать мероприятия по защите строительных конструкций из древесины от увлажнения в случае их неисправности или скопления конденсата.

10.10 Проектирование и монтаж внутреннего газопровода и газоиспользующего оборудования в помещениях ОЗД должны осуществляться в соответствии с требованиями СП 62.13330.

10.11 Запрещается размещение газоиспользующего оборудования в помещениях подвальных и цокольных этажей ОЗД.

10.12 Помещения ОЗД, где устанавливается газоиспользующее оборудование, работающее в автоматическом режиме без постоянного присутствия обслуживающего персонала, следует оснащать системами контроля загазованности с автоматическим отключением подачи газа и выводом сигнала о загазованности на диспетчерский пункт или в помещение с постоянным присутствием персонала.

10.13 В ОЗД в качестве средств вертикального транспорта следует предусматривать лифты, эскалаторы, платформы подъемные для инвалидов и другие средства вертикального транспорта в соответствии с [6], СП 118.13330, СП 59.13330.

10.14 При проектировании электроустановок ОЗД необходимо выполнять требования СП 256.1325800, СП 6.13130, [5].

10.15 Размещение трансформаторных подстанций (встроенных либо пристроенных) в общественных зданиях с применением деревянных конструкций не допускается.

10.16 Внутренние электрические сети  в ОЗД следует выполнять кабелями и проводами с медными жилами, шинопроводами с медными шинами в соответствии с [5], ГОСТ 31565, ГОСТ Р 50571.5.52, СП 76.13330.

Выбор кабельных изделий в зависимости от функционального назначения здания необходимо выполнять с учетом требований ГОСТ 31565.

10.17 Вводно-распределительные устройства (ВУ, ВРУ), главные распределительные щиты (ГРЩ) следует устанавливать в специально выделенных помещениях (электрощитовых). Помещения электрощитовых должны быть отделены перегородками с нормируемой для этих видов зданий огнестойкостью.

10.18 При размещении распределительных и групповых щитов в нишах, ниши должны быть выполнены из негорючих материалов.

При установке распределительных и групповых щитов открыто, щиты должны устанавливаться на негорючих основаниях.

10.19 Вводно-распределительные устройства (ВУ, ВРУ), главные распределительные щиты (ГРЩ), распределительные и групповые щиты должны быть защищены автономными установками пожаротушения или автономными устройствами пожаротушения.

10.20 На вводе в здание должно быть установлено устройство защитного отключения (УЗО).

Для групповых линий, за исключением линий, питающих электроприемники, отключение которых может привести к опасным ситуациям, установка УЗО является обязательной.

10.21 ОЗД должны быть оборудованы системой молниезащиты, выполненной в соответствии с [7] и с учетом требований [8].

11 Противопожарные требования

11.1 Пожарную безопасность ОЗД следует обеспечивать в соответствии с требованиями [2], СП 118.13330, нормативных документов по пожарной безопасности и правил, установленных в настоящем своде правил для специально оговоренных случаев.

При размещении ОЗД на отведенном для строительства участке должны обеспечиваться нормативное время прибытия подразделения пожарной охраны к месту вызова, проезды и подъезды для пожарных автомобилей, противопожарные расстояния до других зданий и сооружений, наличие источников наружного противопожарного водоснабжения.

Объемно-планировочные и конструктивные решения ОЗД должны препятствовать возникновению пожара, ограничивать распространение пожара за пределы очага, обеспечивать безопасную эвакуацию и спасение людей при пожаре, а также безопасную работу пожарных и спасательных подразделений.

В ОЗД следует предусматривать системы автоматической пожарной сигнализации и автоматического пожаротушения, системы оповещения и управления эвакуацией при пожаре, системы противодымной вентиляции, средства спасения людей при пожаре, в соответствии с требованиями [2],  нормативных документов по пожарной безопасности.

11.2 При проектировании ОЗД различного функционального назначения должны обеспечиваться безопасная эвакуация и возможность спасения людей в случае возникновения пожара, защита людей на путях эвакуации от воздействия опасных факторов пожара.

Безопасная эвакуация и возможность спасения людей при пожаре должны обеспечиваться комплексом объемно-планировочных, конструктивных, инженерно-технических и организационных мероприятий в соответствии с [2], [4], СП 1.13130, СП 118.13330.

11.3 Степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности ОЗД и пожарных отсеков должны устанавливаться в зависимости от его функционального назначения, этажности, площади этажа в пределах пожарного отсека по СП 2.13130, СП 118.13330.

Требуемые пределы огнестойкости и классы пожарной опасности строительных конструкций ОЗД определяются в зависимости от установленной степени огнестойкости и класса конструктивной пожарной опасности зданий по таблицам 21, 22 [2].

Деревянные несущие и ограждающие строительные конструкции, включая узлы крепления и примыкания, должны быть спроектированы и изготовлены таким образом, чтобы они могли сохранять при пожаре в течение нормируемой продолжительности регламентируемых воздействий несущую и ограждающую способность, соответственно.

Пределы огнестойкости строительных конструкций следует определять по ГОСТ 30247.0, ГОСТ 30247.1.

Класс пожарной опасности строительных конструкций определять по ГОСТ 30403.

Пределы огнестойкости и классы пожарной опасности строительных конструкций из древесины, аналогичных по форме, материалам, конструктивному исполнению строительным конструкциям, прошедшим огневые испытания, могут определяться расчетно-аналитическим методом по [3], СП 64.13330.2017 (раздел 10).

11.4 Предел огнестойкости деревянных элементов конструкции и узлов их соединения для зданий может быть повышен путем увеличения размеров их сечения или применения различных способов и видов огнезащиты.

11.5 Строительные конструкции из незащищенной древесины, независимо от времени воздействия огня и требуемого предела их огнестойкости имеют класс пожарной опасности К3.

Повышение класса пожарной опасности строительных конструкций из древесины до К0 допускается путем применения только конструктивных средств огнезащиты.

Повышение класса пожарной опасности до К1 или К2 строительных конструкций из древесины обеспечивается путем применения различных способов и видов огне- или огнебиозащиты.

Классификационная характеристика пожарной опасности конструкций из древесины должна быть подтверждена результатами стандартных испытаний согласно ГОСТ 30403.

В качестве огнезащиты древесины должны применяться огнезащитные составы I и II групп огнезащитной эффективности.

11.6 Выбор средства огнезащиты должен осуществляться с учетом требуемых пределов огнестойкости и класса пожарной безопасности деревянных строительных конструкций, условий эксплуатации деревянных строительных конструкций и установленного срока службы средства огнезащиты.

Данные для определения показателей пределов огнестойкости и класса пожарной безопасности деревянных строительных конструкций при использовании конкретных средств огнезащиты, а также условия нанесения (монтажа), эксплуатации и срок службы огнезащиты должны содержаться в технической документации на средство огнезащиты.

11.7 К применению для огнезащиты строительных конструкций из древесины допускаются огнезащитные составы, имеющие сертификат соответствия, обеспечивающие при их применении нормируемые показатели предела огнестойкости и класса пожарной безопасности строительных конструкций из древесины, соответствующие проекту огнезащиты и технической документации на средство огнезащиты.

11.8 Нанесение средств огне- или огнебиозащиты на поверхности, ранее обработанные пропиточными, лакокрасочными и другими средствами огне- или огнебиозащиты, в том числе огнезащитные составы других марок, допускается при положительных результатах исследований на их совместимость.

11.9. Высота ОЗД класса конструктивной пожарной опасности С2, С3, выполненных с применением деревянных строительных конструкций из незащищенной древесины класса пожарной опасности К3 должна быть:

1) для зданий дошкольных образовательных организаций, специализированных домов престарелых и инвалидов (неквартирные), больниц, спальных корпусов образовательных организаций с наличием интерната и детских организаций (Ф1.1), зданий организаций торговли (Ф3.1), зданий общеобразовательных организаций, организаций дополнительного образования детей, профессиональных образовательных организаций (Ф4.1) не более 3 м;

2) для зданий предприятий бытового обслуживания (Ф3.5) не более 5 м;

3) для общественных зданий других классов функциональной пожарной опасности не более 6 м.

Высота ОЗД степени огнестойкости не ниже II и класса конструктивной пожарной опасности не выше С1 общеобразовательных организаций. ( в том числе интернатов, за исключением спальных корпусов), объектов социальной защиты (больниц, хосписов, поликлиник, амбулаторий) должна быть не более 7 метров.

Высота ОЗД степени огнестойкости не ниже II и класса конструктивной пожарной опасности не выше С1 детских дошкольных образовательных организаций (за исключением спальных корпусов), должна быть не более 6 метров.

Высота ОЗД спальных корпусов общеобразовательных организаций (в том числе интернатов), а также дошкольных образовательных организаций  должна быть не более 3 метров.

Не допускается размещение в ОЗД лечебных корпусов психиатрических больниц и диспансеров, специализированных дошкольных образовательных организаций, а также организаций для детей с нарушением зрения.

Стены с внутренней стороны, перегородки и перекрытия ОЗД дошкольных образовательных организаций, стационарных организаций отдыха и оздоровления детей, лечебных корпусов со стационаром, амбулаторно-поликлинических организаций и клубов в зданиях класса конструктивной пожарной опасности С1 - С3, должны иметь класс пожарной опасности не ниже К0 (15).

Во всех остальных случаях при определении требуемых степени огнестойкости и класса конструктивной пожарной опасности для ОЗД различного функционального назначения, проектного (расчетного) числа людей, высоты здания и площади этажа в пределах пожарного отсека, следует руководствоваться СП 2.13130, СП 118.13330.

11.10 В ОЗД гостиниц, общежитий, спальных корпусов санаториев и домов отдыха общего типа, кемпингов, мотелей, пансионатов, образовательных организаций высшего образования, организаций дополнительного профессионального образования, органов управления учреждений, проектно-конструкторских организаций, информационных и редакционно-издательских организаций, научных организаций, банков, контор, офисов I - III степеней огнестойкости высотой не более 12 м допускается надстраивать один мансардный этаж, отделенный от нижних этажей противопожарным перекрытием не ниже 2-го типа. При применении в качестве несущих элементов мансардного этажа деревянных строительных конструкций следует использовать конструктивную огнезащиту, обеспечивающую предел огнестойкости не менее R 45 и класс пожарной опасности К0.

11.11 В случае, если общая площадь этажа ОЗД превышает допустимую площадь этажа в пределах пожарного отсека согласно таблицам 6.9-6.11 СП 2.13130.2009, этаж необходимо разделять на пожарные отсеки противопожарными стенами 1-го типа.

11.12 Конструктивные и объемно-планировочные решения ОЗД должны обеспечивать нераспространение пожара по скрытым полостям. В стенах, перегородках, перекрытиях и покрытиях зданий, а также в узлах их сочленения допускается предусматривать пустоты, разделенные элементами сплошного сечения или глухими диафрагмами из негорючих материалов толщиной, равной не менее толщины пересекаемой конструкции, в том числе по контуру помещений и коридоров в деревянных строительных конструкциях перекрытий и покрытий, при условии их разделения глухими диафрагмами на участки площадью не более 54 м2.

В ОЗД высотой более 9 м должны быть предусмотрены меры по предотвращению распространения пожара из внутренних помещений на фасад здания и верхние этажи через оконные проемы. Конструктивные решения фасадов ОЗД должны препятствовать распространению пожара по фасаду здания. Ограничение распространения пожара между этажами по вертикали обеспечивается выполнением следующих технических мероприятий:

- применение огнестойких окон или противопожарных штор (предел огнестойкости не ниже E 15);

- облицовка поверхностей наружных стен негорючими материалами (НГ);

- устройство на внешней стене здания в местах примыкания наружных стен к перекрытиям противопожарных поясов (противопожарных рассечек) высотой не менее 1,2 м;

- использование конструктивной огнезащиты на участке наружной стены не менее 1,2 м от верхних откосов оконных проемов и на ширину не менее 0,3 м в каждую сторону от соответствующих вертикальных откосов оконных проемов;

- устройство противопожарных отсечек из тонколистовой стали по периметру оконных проёмов.

Конструкция кровли ОЗД должна предотвращать распространение огня на соседние здания. Распространение огня с карнизов в чердачные помещения ОЗД следует ограничивать посредством использования устройства раздельной вентиляции наружной стены (при наличии) и чердачного пространства. Для этого вентилирование наружной стены следует предусматривать из-под глухой нижней части карниза, а вентилирование чердачного пространства – из-под стрехи карниза (над водосточным желобом). При этом следует предотвращать распространение огня с карнизов в чердачные помещения путем применения конструктивной огнезащиты нижней части карниза и участка наружной стены шириной 1,2 м, примыкающего к карнизу и чердачному пространству.

11.13 В ОЗД IV-V степеней огнестойкости с чердачными покрытиями, выполненными со стропилами и (или) обрешетке из древесины, кровлю следует выполнять из негорючих (НГ) материалов, а обработку деревянных строительных конструкций огнезащитными составами выполнять не ниже группы огнезащитной эффективности II, либо выполнять их конструктивную огнезащиту, не способствующую скрытому распространению горения.

11.14 Чердачные покрытия ОЗД, имеющих выход на кровлю, должны выполняться с пределом огнестойкости не менее RE 30.

11.15 Для каркасных ограждающих деревянных конструкций ОЗД не допускается использование в качестве утеплителя горючих материалов.

11.16 Горизонтальные и вертикальные каналы для прокладки инженерных коммуникаций в ОЗД должны иметь защиту от распространения пожара. Узлы пересечения строительных конструкций с нормируемыми пределами огнестойкости кабелями, трубопроводами, воздуховодами и другим технологическим оборудованием должны иметь предел огнестойкости не ниже пределов, установленных для пересекаемых конструкций.

11.17  Противопожарные расстояния между ОЗД, а также между ОЗД и зданиями другого функционального назначения должны проектироваться в соответствии с требованиями СП 4.13130.

В районах с сейсмичностью выше 9 баллов противопожарные расстояния следует увеличивать на 20%.

11.18 При проектировании ОЗД с нанесенными средствами огнезащиты, возводимых в районах сейсмичностью 7-9 баллов, должны соблюдать требования пожарной безопасности по СП 14.13330.

11.19 ОЗД в зависимости от функционального назначения, степени огнестойкости, класса конструктивной пожарной опасности, высоты здания и общей площади должны оборудоваться системами автоматической пожарной сигнализации и (или) автоматическими установками пожаротушения в соответствии с СП 5.13130.

ОЗД высотой более 6 метров должны оборудоваться спринклерными или дренчерными водяными автоматическими установками пожаротушения.

Помещения книгохранилищ, библиотек, цирков, хранения сгораемых музейных ценностей, фондохранилищ, музеев и выставок, картинных галерей, концертных и киноконцертных залов, ЭВМ, магазинов, зданий управлений, гостиниц, больниц должны оборудоваться спринклерными или дренчерными водяными автоматическими установками пожаротушения вне зависимости от высоты ОЗД, в котором они расположены.

11.20 ОЗД должны оборудоваться системами оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре в соответствии с требованиями пожарной безопасности установленными СП 3.13130.

11.21 ОЗД должны оборудоваться системами отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха, противодымной вентиляции в соответствии  с требованиями пожарной безопасности установленными СП 7.13130, СП 60.13330.

11.22 ОЗД высотой более 9 метров (более 3-х этажей) должны быть оборудованы внутренним противопожарным водопроводом с минимальным расходом воды на внутреннее пожаротушение 2,5 л/с на одну струю.

На каждые 200 м2 площади ОЗД в качестве первичного средства пожаротушения следует предусматривать устройство малорасходного  пожарного крана (с расходом воды от 0,2 до 1,5 л/с), укомплектованного ручным пожарным  стволом (распылителем) и накрученным на барабан пожарным рукавом. Размещение малорасходного  пожарного крана и длина пожарного рукава должны обеспечивать возможность подачи воды для тушения пожара в любой точке здания. Малорасходный пожарный кран подключается к трубопроводу автоматической установки пожаротушения или сети хозяйственно-питьевого водопровода.

Во всех остальных случаях при проектировании внутреннего противопожарного водопровода в ОЗД следует руководствоваться СП 10.13130.

11.23 Размещение источников наружного противопожарного водоснабжения, а также расход воды на наружное пожаротушение ОЗД выполняется в соответствии с требованиями пожарной безопасности установленными СП 31.13330, СП 8.13130.

11.24 Подъезд пожарных автомобилей к ОЗД должен быть обеспечен:

а) к зданиям и сооружениям классов функциональной пожарной опасности Ф1.1, Ф4.1 - со всех сторон;

б) к зданиям и сооружениям других классов функциональной пожарной опасности высотой до 9 метров (до 3 этажей) - с одной продольной стороны, для зданий высотой более 9 метров (более 3 этажей) - не менее чем с двух продольных сторон.

Сквозные проезды в ОЗД, предназначенные для проезда пожарных машин, следует принимать шириной (в свету) не менее 3,5 м и высотой не менее 4,5м.

11.25 В ОЗД (за исключением зданий классов Ф1.1, Ф4.1) допускается размещение встроенных, встроенно-пристроенных, пристроенных стоянок для легковых автомобилей без механизированной парковки, технического обслуживания и ремонта, в том числе на подземных и цокольных этажах. При этом подземные автостоянки могут иметь не более одного подземного этажа. Автостоянки должны отделяться от пожарных отсеков другого функционального назначения противопожарными стенами и перекрытиями 1-го типа.

Из автостоянок должно быть предусмотрено не менее двух рассредоточенных эвакуационных выходов непосредственно наружу на прилегающую к зданию территорию или через обычные лестничные клетки с выходом непосредственно наружу на прилегающую к зданию территорию.

Во всех остальных случаях при проектировании автостоянок в ОЗД следует руководствоваться СП 113.13330, СП 154.13130.

11.26 При проектировании электроустановок в ОЗД следует предусматривать мероприятия по защите строительных конструкций из древесины от пожара в случае их неисправности.

В ОЗД запрещается применение электрощитов, вводно-распределительных устройств, внутренние соединения которых выполнены с применением алюминиевых проводников. Для внутренних цепей электрощитовых, вводно-распределительных устройств должны применяться медные проводники.

В ОЗД внутренние электрические сети должны быть не распространяющими горение и выполняться в соответствии с 10.16, а также требованиями пожарной безопасности.

В строительных конструкциях ОЗД, выполненных из негорючих материалов, допускается замоноличенная прокладка групповых сетей в бороздах стен, перегородок, перекрытий, под штукатуркой, в слое подготовки пола или в пустотах строительных конструкций, выполняемая кабелем или изолированными проводами в защитной оболочке.

В ОЗД со строительными конструкциями, выполненными из горючих материалов, допускается: открытая прокладка одиночных кабелей и проводов в защитной оболочке с медными жилами в ПВХ изоляции в исполнении по ГОСТ 31565 без подкладки. Кабели, прокладываемые открыто, должны быть не распространяющими горение. Открытая прокладка незащищенных изолированных проводов на изоляторах должна выполняться на высоте не менее 2 м.

В пустотах строительных конструкций ОЗД, выполненных с применением горючих материалов, электропроводки следует выполнять в обладающих локализационной способностью металлических трубах или металлических глухих коробах.

В лестничных клетках и на путях эвакуации людей ОЗД открытая прокладка кабелей и проводов не допускается, за исключением электропроводки для слаботочных устройств.

Линии электроснабжения помещений ОЗД должны иметь устройства защитного отключения, предотвращающие возникновение пожара при неисправности электроприемников в соответствии с [5]. Для предупреждения пожара от искрения в электропроводках и электроустановках в местах нарушения нормального электрического контакта рекомендуется устанавливать устройства защиты от искрения.

Во всех остальных случаях при проектировании в ОЗД электрооборудования инженерных систем обеспечения пожарной безопасности, внутренних электрических сетей и электроустановок следует руководствоваться [5], СП 6.13130, СП 256.1325800.

11.27 В ОЗД (дошкольные образовательные организации, общеобразовательные организации, стационары лечебных организаций, спальные корпуса и столовые организаций здравоохранения и отдыха, культурно-просветительные и зрелищные организации, административные здания, вокзалы, гостиницы) III - V степеней огнестойкости должны быть предусмотрены мероприятия по обеспечению молниезащиты в соответствии с требованиями [8].

# 12 Требования по обеспечению долговечности элементов общественных зданий

  - Все контактные поверхности древесины с металлическими опорными

деталями должны быть защищены от увлажнения конденсационной влагой.

  - При проектировании естественного освещения помещений не допускается прямое попадание солнечных лучей на поверхности деревянных клееных конструкций здания.

  - Проектирование деревянных конструкций должно осуществляться с учетом их условий эксплуатации, т.е. должны быть учтены все возможные температурно-влажностные воздействия. Учет температурно-влажностных воздействий должен осуществляться в соответствии с требованиями СП 64.13330.

  - Не рекомендуется расположение конструкций и их элементов в разных температурно-влажностных условиях эксплуатации. При невозможности выполнения данного требования должны быть приняты дополнительные мероприятия по защите древесины конструкций от перепадов температуры и влажности на указанных участках.

Используемые для изготовления конструкций древесина и материалы на ее основе должны иметь соответствующую естественную долговечность в соответствии с требованиями СП 64.13330 для конкретных условий эксплуатации или должны быть подвергнуты защитной обработке, выбранной согласно требованиям нормативных документов.

  - Стальные крепежные детали и соединительные элементы, в случае необходимости, должны быть защищены от коррозии в соответствии с требованиями СП 28.13330.

  - Применяемые конструкции связей между сборными элементами здания, а также между составными частями этих элементов должны иметь долговечность не ниже проектного срока эксплуатации ОЗД.

При необходимости стальные детали конструкций деревянных панельных домов должны быть защищены от коррозии согласно требованиям СП 28.13330. При соприкосновении с материалами, изготовленными с применением гипса, стальные элементы должны быть защищены гальваническим покрытием, за исключением саморезов, которые должны быть изготовлены из стали высокой коррозионной стойкости.

  - Отдельные элементы конструкций и инженерного оборудования, долговечность которых меньше проектного срока эксплуатации здания, должны быть легко сменяемыми. Их смена не должна нарушать смежные конструкции.

  - Объемно-планировочные и технические решения ОЗД и их элементов должны обеспечивать защиту древесины и материалов на ее основе от увлажнения и биоповреждения за счет конструктивных мероприятий и химических средств.

Конструктивные мероприятия следует применять во всех ОЗД, для чего рекомендуется:

- изделия из древесины и другие влагоемкие материалы располагать не менее чем на 400 мм выше отметин отмостки; устраивать вынос карниза здания не менее 500 мм, а карнизов крылец и веранд не менее 300 мм;

- исключать заделку влагоемких материалов в каменные и бетонные конструкции;

- при устройстве санитарно-технической кабины отделять ее от основных конструкций здания воздушным зазором, связанным с самостоятельным вентиляционным каналом.

  - В случаях, когда конструктивными мерами нельзя устранить длительное или периодическое увлажнение деревянных элементов здания, должны применяться химические меры защиты конструкций от биоповреждения.

  - В ограждающих конструкциях должно быть исключено влагонакопление в период эксплуатации. С этой целью в панелях стен и перекрытий предусматривают пароизоляционный слой.

  - Выбор защитных материалов в зависимости от условий эксплуатации производится согласно требованиям нормативных документов. Основным способом защиты элементов панелей стен и перекрытий является био- и влагозащитная обработка составами и препаратами.

  - Относительная влажность древесины в строганых деталях, предназначенных для применения внутри помещений не должна превышать 12%, а снаружи помещений – 18%. Для нестроганых деталей влажность древесины не должна превышать 20%.

Допустимая влажность, применяемых для изготовления экранов и обшивок панелей, плитных материалов и утеплителей должна устанавливаться в проектах с учетом способа соединения их с ребрами панелей, способов отделки и требований долговечности на основе действующих стандартов, технических условий или специальных обоснований.

  - Синтетические клеи для склеивания древесины, древесины с фанерой и древесины с другими материалами обшивок в клееных конструкциях деревянных панельных зданий должны назначаться в соответствии с СП 64.13330 и ГОСТ 20850.

Клееные элементы, находящиеся частично внутри помещений и частично обращенные наружу, должны изготовляться с применением резорциновых или фенольно-резорциновых клеев и надежно защищаться от увлажнения и биологического повреждения в период изготовления, транспортирования, хранения, монтажа конструкций и эксплуатации здания.

  - Клееные деревянные конструкции панельных зданий должны изготовляться только в специализированных цехах и соответствовать требованиям, предъявляемым для многослойной клееной древесины в соответствии с требованиями СП 64.13330.

  - При применении клееных конструкций следует предусматривать и указывать в проекте мероприятия по предохранению их от увлажнения в процессе хранения и транспортирования, а также от чрезмерного высушивания при хранении в сухое время года.

  - Узлы опирания панелей цокольных перекрытий и стен на фундаменты следует проектировать исходя из возможного смещения от проектного положения осей фундаментов в плане до  ±10 мм, а по отметке верхних поверхностей фундаментов ± 5 мм.

  - По верху цоколя здания под всеми стенами следует укладывать насухо два слоя гидроизоляционного материала. Сверху гидроизоляции должна предусматриваться теплоизолирующая доска толщиной 50 мм, пропитанная биозащитными средствами. При столбчатых фундаментах без устройства кирпичного цоколя брус нижней обвязки стен укладывается по теплоизолирующей доске.

  - Расположение крепежных деталей соединения панелей стен между собой и с другими элементами здания и их конструкция не должны создавать мостиков холода.

  - Наружные стены деревянных панельных домов, предназначенные для строительства в районах со среднемесячной температурой наружного воздуха в июле выше 200 С, должны проектироваться с солнцезащитными устройствами для проемов.

  - Стыки панелей наружных стен должны быть закрытого типа, водо- и воздухонепроницаемость которых обеспечиваются герметизацией устья стыка мастиками по уплотняющим прокладкам.

Для уплотнения стыков панелей стен между собой рекомендуется применять резиновые пористые или пенополиэтиленовые прокладки.

  - Пропуск санитарно-технических трубопроводов, кроме газопровода, а также проводов системы электроосвещения и электрооборудования через панели и стыки наружных стен (кроме цокольных) не допускается.

# БИБЛИОГРАФИЯ

коммуникаций (утв. Приказом Минэнерго России от 30.06.2003 № 280)

[1] Федеральный закон № 384-ФЗ от 30 декабря 2009 г. «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»

[2] Федеральный закон от 27 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»

[3] Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»

[4] Постановление Правительства РФ от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме» (вместе с «Правилами противопожарного режима в Российской Федерации»)

[5] Правила устройства электроустановок (ПУЭ). Седьмое издание. Главы 7.1, 7.2 (утв. Минтопэнерго России 06.10.1999, ред. от 20.12.2017)

[6] ТР ТС 011/2011. Технический регламент Таможенного союза. Безопасность лифтов

# [7] РД 34.21.122-87 Инструкция по устройству молниезащиты зданий и сооружений

[8] СО 153-34.21.122-2003 Инструкция по устройству молниезащиты зданий, сооружений и промышленных

ПРИЛОЖЕНИЕ А

(рекомендуемое)

Размеры круглых гвоздей, чаще всего используемых в конструкциях

деревянных зданий

| Диаметр стержня d, мм | Длина гвоздя l, мм | Диаметр шляпки D, мм | Диаметр стержня d , мм | Длина гвоздя l, мм | Диаметр шляпки D, мм |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1,5 | 20.25,30.38 | 4.0 | 5.1 | 100, 112, 125 | 12,5 |
| 1,6 | 20.25, 30.32 | 4.0 | 5,2 | 115, 120 | 12,5 |
| 1,8 | 20.25. 30, 32,35.40 | 4.2 | 5.4 | 125 | 13.5 |
| 2,0 | 25.27, 30.35.40.45 | 4,5 | 5.5 | 125, 140, 145, 150, 160 | 13.5 |
| 2,1 | 32,40. 45, 50 | 5,0 | 5.6 | 50, 65. 125, 140, 150 | 13.5 |
| 2,2 | 40.45. 50. 55 | 5,0 | 5.7 | 125, 135 | 13.5 |
| 2,3 | 50 | 5.0 | 5,8 | 125, 140 | 13.5 |
| 2,4 | 25,40.45, 50. 55 | 5.5 | 5.9 | 140, 160 | 13,5 |
| 2,5 | 40.45. 50. 55,60.65 | 5.5 | 6,0 | 125, 140. 150. 160, 175, 180 | 13.5 |
| 2,7 | 40.45. 50. 55. 60.65. 70, 80 | 6.5 | 6.1 | 65. 160 | 13,5 |
| 2,8 | 25,45. 50. 55. 60. 65.70. 75 | 6.5 | 6,2 | 140, 150 | 13,5 |
| 3,0 | 50, 55.60.65.70. 75. 80 | 7.0 | 6.4 | 160 | 14,8 |
| 3,1 | 50. 55.60.65. 70. 80 | 7.0 | 6,5 | I60,180 | 14.8 |
| 3.2 | 75,85 | 7.0 | 6.6 | 180 | 14.8 |
| 3.4 | 25, 50, 55. 60. 65, 70. 75, 80,90 | 8.0 | 6.7 | 150,180 | 14,8 |
| 3,5 | 50. 55,69. 65. 70, 80.90 | 8.0 | 7.0 | 180, 200, 210, 225, 230.250, 300 | 15,5 |
| 3,7 | 70,80 | 8.5 | 7,2 | 200 | 15.5 |
| 3,8 | 70, 80.90.85.90. 100, 115 | 8.5 | 7,6 | 230, 260 | 16.5 |
| 3.9 | 90 | 9.0 | 8.0 | 200.230, 250 | 17.5 |
| 4,0 | 75. 80.90. 100. 110 | 9.0 | 8.6 | 260 | 19.0 |
| 4.1 | 90. 130 | 9,0 | 8.8 | 260 | 20 |
| 4,2 | 76.90, 100, 110. 120 | 9.5 | 9,0 | 260,275,280,300,310 | 21 |
| 4.4 | 100 | 10,5 |  |  |  |
| 4,5 | 90.95. 100. 125 | 10,5 |  |  |  |
| 4.6 | 100.130 | 10.5 |  |  |  |
| 4,9 | 100. 110 | 12,5 |  |  |  |
| 5,0 | 100. 110. 115, 125, 140, 145,150 | 12,5 |  |  |  |
| ПРИМЕЧАНИЕ: размеры гвоздя принято обозначать d x l, напр. 4,6 х 100 |